



**FACADE - B**

**Белая цементная шпатлевка**

Атмосферостойкая белая цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.

**Описание:**

Атмосферостойкая шпатлевка на основе белого цемента, микромрамора и европейских полимерных добавок для финишной отделки стен и потолков перед высококачественной покраской фасадов и влажных помещений зданий.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название параметра:** | **Ед. изм.** | **Значение:** |
| Цвет | - | белый |
| Количество воды затворения | л/кг | 0,3 - 0,32 |
| Адгезионная прочность, не менее | МПа | 0,5 |
| Максимальная крупность заполнителя | мм | 0,1 |
| Жизнеспособность | ч | 24 |
| Толщина слоя, не более | мм | 1-3 |
| Температура нанесения | оС | +5…+30 |
| Морозостойкость,не менее | цикл | F50 |
| Расход смеси, при слое 1 мм | кг/м2 | 0,9-1,1 |

**Подготовка основания:**

Основание должно быть твердым, чистым, сухим, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.

**Приготовление раствора:**

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 7,5-8,0 литров воды на 25 кг сухой смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Раствор выдерживается 3 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.

Консистенция раствора мягкая, маслянистая и пастообразная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

**Нанесение:**

Порцию приготовленного раствора при помощи металлического шпателя нанести на обрабатываемую поверхность. Удерживая шпатель под углом к основанию, сильным нажимом тщательно размазать раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными движениями до получения необходимого слоя. При выравнивании несколькими слоями необходимо наносить каждый последующий слой на полностью высохший предыдущий. В процессе высыхания шпатлевки не использовать принудительную сушку зашпатлеванной поверхности. Высохшую поверхность шпатлевки можно обрабатывать шлифовальной бумагой.

**Расход смеси:**

0,9-1,1 кг на м2 поверхности при толщине слоя 1 мм.

**Упаковка и хранение:**

Бумажные крафт-мешки по **25 кг**. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет **12 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке.

**Меры безопасности:**

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании тщательно промойте проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.