Прозрачная гидроизоляция HYPERROOF TR (ГИПЕРРУФ ТР)

Описание

HYPERROOF TR – прозрачный однокомпонентный материал на основе алифатического полиуретана, предназначенный для создания долговременной защиты поверхности и гидроизоляции. После полимеризации образует прозрачное твердо-упругое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолета покрытие. Не желтеющее, химически стойкое, устойчивое к агрессивным атмосферным воздействиям. Остается прозрачным и сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации.  HYPERROOF TR защищает поверхности от воды, низких температур, химических воздействий и механических повреждений.

Преимущества

- Простота нанесения (малярный валик или плотная кисть);

- Устойчив к ультрафиолету;

- Не желтеющий;

- Образует сплошное бесшовное прозрачное покрытие;

- Устойчив к постоянному воздействию воды;

- Сохраняет свои свойства при температуре в промежутке от -30°C до +90°C;

- Морозостойкий;

- Химически стойкий;

- Выдерживает пешеходные и транспортные нагрузки.

Применение

- Монтаж высоконаполненных покрытий;

- Гидроизоляция балконов и террас;

- Гидроизоляция стыков стекло-металл;

- Гидроизоляция кирпичных стен;

- Гидроизоляция и защита натурального камня, плитняка;

- Гидроизоляция и защита прозрачных пластмасс (например, сотовый поликарбонат);

- Гидроизоляция и защита дерева, фанеры;

- Гидроизоляция керамических поверхностей.

Расход

0,8 - 1,2 кг/м2 в два или три слоя, при толщине каждого слоя не более 1 мм. Этот расход основан на практическом применении малярным валиком на гладкой поверхности в оптимальных условиях. Такие факторы, как поверхностная пористость, температура, влажность, способ нанесения и требуемый результат могут изменить расход материала

Цвет

HYPERROOF TR - прозрачное покрытие.

Подготовка поверхности

Тщательная подготовка поверхности существенно влияет на оптимальное нанесение финишного покрытия и долговечность.

Поверхность должна быть чистая, сухая, свободная от любого загрязнения, которое может негативно повлиять на адгезию покрытия.

Влажность поверхности не должна превышать 5%. Новый бетон необходимо выдержать 28 дней. Старые покрытия (особенно ранее нанесенные материалы, содержащие жидкое стекло), грязь, бензин, масла, органические вещества и пыль должны быть удалены механическим или химической способом. Возможные дефекты поверхности должны быть зачищены.

Не мыть поверхность водой!

Нанесение покрытия

Для лучших результатов температура в течение нанесения и полимеризации должна быть +10…+35°C. Низкие температуры задерживают полимеризацию, в то время как высокая температура ее ускоряет. Высокая влажность также может негативно повлиять на конечный результат.

Перед нанесением HYPERROOF TR поверхность необходимо тщательно обезжирить при помощи специального прозрачного состава Праймер DM или растворителя, не оставляющего жирных следов. Поверхности перед нанесением HYPERROOF TR не требуют обязательного грунтования, однако, если основание слабое, пористое – его необходимо прогрунтовать Праймером VL или Праймером WB. Выбор праймера зависит от состояния основания и от условий нанесения. Консультируйтесь со специалистами! Оба состава имеют слабый желтоватый оттенок, это необходимо учитывать, если основание белое!

Наносится HYPERROOF TR валиком, раклей или кистью до равномерного прокрашивания поверхности.

Нанести первый слой материала тонким слоем, желательно не превышать расход более 0,8 кг/м2. В случае наличия на поверхности мелких раковин, заполняемых материалом при нанесении, убедиться, что в углублениях, образуемых более толстый слой HYPERROOF TR и превышающих расход более 0,8 кг/м2, он ПОЛНОСТЬЮ заполимеризовался (затвердел, не подлипает, не проминается при нажатии)! Только после этого приступать к нанесению второго слоя. При необходимости нанести третий слой материала, так же отслеживая, что предыдущий слой полностью заполимеризовался. Суммарная толщина гидроизоляционного слоя не должна быть меньше 1 мм! Монтаж более толстого слоя возможен, его необходимость определяется поставленной задачей.

Внимание! Толщина каждого отельного слоя не должна превышать 1 мм.

Не увеличивать интервал времени между нанесением слоев, иначе между первым и вторым слоем не возникнет достаточной адгезии, и могут возникнуть проблемы с адгезией к основанию.

Не наносить на поверхности, ранее обработанные материалами, содержащими силаны, силоксаны, силиконы и водоотталкивающие компоненты, поскольку возможна плохая адгезия. В случае, если состав основания, на которое будет наносится HYPERROOF ТR, не известен, рекомендуется перед началом работ провести тест на адгезию на небольшом участке.

Технические данные

| Свойства | Показатель | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Состав | Пре-полимер полиуретановый |  |
| Удлинение на разрыв | 322% | DIN EN ISO 527 |
| Предел прочности | 25,4 Н/мм2 | DIN EN ISO 527 |
| E-модуль | 69,5 Н/мм2 | DIN EN ISO 527 |
| Сопротивление на разрыв | 56,9 Н/мм2 | DIN ISO 34, Method Β |
| Удлинение на разрыв после 2000 ч. циклов ускоренного старения (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) | 298% | DIN EN ISO 527 |
| Предел прочности после 2000 ч. циклов ускоренного старения (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) | 25,5 Н/мм2 | DIN EN ISO 527 |
| Сохранение блеска после 2000 ч. циклов ускоренного старения (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) | Хорошее | DIN 67530 |
| Матовость поверхности после 2000 ч. циклов ускоренного старения (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) | Нет | DIN EN ISO 4628-6 |
| Твердость по Шору (SHORE D Scale) | 25 | ASTM D 2240 |
| Паропроницаемость | 8.05 г/м2/24часа | EN ISO 12572 |
| Сопротивление Водному Давлению | Не протекает (1м водного столба, 24часа) | DIN EN 1928 |
| Адгезия к пористой керамической плитке | >2,0 Н/мм2 | ASTM D 903 (ELCOMETER) |
| Температура нанесения | +5°C до +35°C |  |
| Время полимеризации | 8 часов | При t=20°C и влажности 50% |
| Легкая пешеходная нагрузка | 24 часа |  |
| Полный набор прочности | 7 дней |  |
| Химические свойства | Хорошее сопротивление воздействию кислот и щелочей (10 %), моющих средств, морской воды и масел. |  |

Упаковка

HYPERROOF TR выпускается в металлических емкостях по 1 кг, 4 кг и 19 кг. Ведра нужно хранить в сухом прохладном месте в течение 12 месяцев, защитив материал от воды и прямых солнечных лучей. Температура хранения +5…+30°C.

Меры по обеспечению безопасности

HYPERROOF TR содержит изоцианат.

Хранить вдали от источников огня. Не курить. Рекомендуется проводить работы в вентилируемых помещениях. Чтобы защитить руки и глаза, используйте перчатки и защитные очки. В случае попадания материала на кожу или в глаза, промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом. Инструменты должны быть очищены растворителем до того, как материал начнет полимеризоваться. Беречь от детей!