



**PLAST**

**пластичная гипсовая штукатурка ручного и машинного нанесения**

**Область применения:**

Пластичная гипсовая штукатурная смесь на основе природного гипса, минерального наполнителя и полимерных добавок, для выравнивания стен (до 50 мм) из бетона, газобетона, кирпича и каменных поверхностей ручным способом, внутри жилых и общественных сухих помещений с нормальным уровнем температуры и влажности.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель качества:** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Цвет | - | серый |
| Жизнеспособность, не менее | мин | 100 |
| Количество воды затворения | литр/кг | 0,25 – 0,35 |
| Насыпная плотность смеси | кг/м3 | 900 - 1000 |
| Максимальная крупность заполнителя, не более | мм | 0,7 |
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м\*ч\*Па) | 0,15 |
| Расход сухой смеси, при толщине 10 мм | кг/м2 | 10 -12 |
| Толщина слоя за один проход | мм | 5 - 50 |
| Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее | МПа | 0,3 |
| Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | МПа | 4 |
| Подвижность растворной смеси | см | 6 – 8 |
| Температура применения | оС | +5…+30 |

**Подготовка основания:**

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку «Бетон-контакт». Сильновпитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой «глубокого проникновения».

**Приготовление раствора:**

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 8-9л воды на 1 мешок 30 кг) и перемешать механизированным способом до образования однородной массы в течение 2-3 минут. Дать раствору отстояться 2 минуты, после чего перемешать 2 минуты.

**Нанесение:**

Раствор наноситься по маякам. Металлической кельмой накидать раствор на стену, грубо разровнять шпателем и окончательно подрезать правилом. При наличии определенных навыков, допускается глянцевание поверхности до финишного, гладкого состояния. Рекомендуемый слой нанесения составляет 5-50мм за один проход. Можно наносить несколько слоев, причем каждый последующий слой наносится по истечение 12 часов.

В процессе работы и последующих двух дней температура воздуха и основы должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С.

**Упаковка и хранение:**

Бумажные крафт-мешки по **30 кг**.Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет **6 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке.

**Меры безопасности:**

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании тщательно промойте проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.