Лист технических данных Сил 300 (Liguid mastic SEAL 300)

Двухкомпонентная полиуретановая мастика

Описание продукта

Двухкомпонентный жидкий, жестко-эластичный после полимеризации полиуретановый материал. Не содержит растворитель, не имеет запаха. Применяется для долговременной гидроизоляции и защиты.

- Назначение

- гидроизоляция (в том числе под кафельную плитку) постоянно влажных участков ванных комнат, бассейнов, кухонь и т. д.;

- гидроизоляция плохо проветриваемых помещений, где важно отсутствие запаха;

- гидроизоляция холодильных камер;

- гидроизоляция водопроводных труб с питьевой водой;

- гидроизоляция резервуаров и цистерн с питьевой водой.

Область применения

- Гидроизоляция подвалов, резервуаров с питьевой и технической водой, очистных сооружений, отстойников, любых строительных конструкций

- Гидроизоляция бассейнов, фонтанов, балконов, террас

- Гидроизоляция под стяжку, под плитку

- Защита от влаги гипсокартона, ГВЛ, ДВП, ДСП, OSB, фанеры и др.

- Животноводческие фермы, овощехранилища

- Предприятия по производству, упаковке и хранению пищевых продуктов

- Помещения холодильного хранения

- Резервуары с технической водой, отстойники

- Контейнеры с химически и биологически активными веществами и т. д.

Указания по применению

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистая, сухая, свободная от любого загрязнения, которое может негативно повлиять на адгезию покрытия.

Максимальная влажность основания не должна превышать 5 %. Свежеуложенный бетон необходимо выдержать 28 дней. Старые полимерные покрытия, грязь, бензин, масла, органические вещества должны быть удалены шлифовальной машиной. Возможные дефекты поверхности должны быть зачищены и отремонтированы подходящими составами. Любые незакрепленные частицы и пыль необходимо полностью удалить.

Для повышения адгезионной способности поверхность основания необходимо предварительно прогрунтовать Праймером WB или Праймером VL, металл дополнительно обезжирить Ацетоном. Полимерное покрытие не имеет адгезии с влажными, замасленными и мыльными поверхностями.

Внимание! Грунтование поверхности не может компенсировать низкое качество или загрязненность основания.

Смешивание компонентов

Перед использованием Сил 300 необходимо тщательно перемешать компонент А. Затем перемешать и добавить компонент В согласно пропорции 6:1. Компоненты А и В следует снова тщательно перемешать при помощи низкоскоростного миксера в течение 3-5 минут.

При смешивании компонентов особое внимание следует обращать на дно и стенки упаковки, пока смесь не станет полностью однородной.

ВНИМАНИЕ! полученная смесь сохраняет жизнеспособность в течение 30 минут!

Не оставляйте смесь в ведре на длительное время, поскольку происходит реакция с выделением тепла, которая ускоряет полимеризацию и снижает жизнеспособность компонентов в смешанном виде.

Если по каким-либо причинам выработать весь комплект невозможно, то производят замес 1/2, 1/3 или 1/4 комплекта, разделив пропорционально компоненты А и В по весу.

Не забывайте перемешивать компонент А перед тем, как разделить.

При обнаружении кристаллов в компоненте В, следует, перед применением, выдержать его в теплом помещении до полного растворения кристаллов и тщательно перемешать (взболтать)

Монтаж гидроизоляционной мембраны

Полученную смесь из компонентов А и В нанести валиком или кистью на предварительно обработанную Праймером поверхность до полного прокрашивания.

Сложные участки, такие как углы сопряжения дна и стенок, выходы труб, сливы и т.д., армировать геотекстилем. Для этого на свеженанесенный слой Сил 300 наложить подходящего размера полоски геотекстиля, хорошо прижать и снова нанести слой мастики Сил 300 для полной пропитки текстиля.

Через 12 часов (не позднее 36 часов) снова нанесите слой покрытия при помощи кисти или валика.

На полимеризацию каждого слоя необходимо 12 часов

СОВЕТ. Для достижения наилучших результатов температура нанесения и полимеризации должна быть +5…30°C. Низкие температуры задерживают процесс полимеризации, в то время как высокие его ускоряют. Высокая влажность также может повлиять на конечный результат.

Заделка трещин

Тщательная заделка трещин и повреждений перед нанесением материала влияет на качество и срок службы гидроизоляционного покрытия.

- Прочистить все трещины, швы и стыки от пыли, остатков каких-либо веществ или другого загрязнения. Обработать эти участки Праймером (WB или VL) и оставить до полной полимеризации (проверить на отлип). Заполнить обработанные неровности герметиком ELASTOSEAL PU 30. Затем полосами шириной по 200 мм нанести (накрасить) слой Сил 300 так, чтобы трещины и стыки проходили по центру полос.

- Очистить температурные и деформационные швы от пыли, остатков каких-либо веществ или другого загрязнения. По необходимости швы углубляют и расширяют. Готовые деформационные швы должны иметь глубину 10-15 мм. Отношение ширины к глубине деформационного шва должно быть приблизительно 2:1.

На дно шва нанести небольшое количество герметика ELASTOSEAL PU 30. Кистью нанести слой Сил 300 в виде полосы шириной 200 мм по всему шву, затем наклеить на него полоски геотекстиля и при помощи подходящего инструмента прижать так, чтобы текстиль пропитался и шов полностью закрылся. Нанести сверху Сил 300 до полной пропитки геотекстиля. После этого по шву протянуть полиэтиленовый жгут (Вилатерм) подходящего диаметра и вдавить его в пропитанный геотекстиль. Образовавшееся пространство снова заполнить герметиком ELASTOSEAL PU 30. Не накрывать. На полимеризацию необходимо около 12 часов.

Очистка инструмента

Загрязнённые места можно очистить в неотверждённом состоянии при помощи Ацетона. В отверждённом состоянии остатки полимерного покрытия удаляются механически.

Уход за поверхностью

Для ухода за поверхностью рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать нейтральные или щелочные моющие средства (после полного набора прочности).

Расход

Рекомендуемый суммарный расход мастики на все слои составляет 1,2-1,5 кг/м2

Такие факторы, как плотность, шероховатость, температура, влажность, метод нанесения и конечные требования могут повлиять на расход.

Меры предосторожности

Во время использования материалов запрещается приём пищи, курение и применение открытого огня. При работе с мастикой Сил 300 необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться резиновыми перчатками. Требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений. При попадании полимерного покрытия на кожу необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды, при попадании в глаза - промыть водой и сразу обратиться к врачу. В процессе шлифования поверхности следует пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

Свойства

- надежная гидроизоляция, в том числе на пористых и поврежденных поверхностях;

- не содержит растворитель, без запаха;

- отличная адгезия к любому основанию (кроме полиэтилена, -пропилена и т.п.);

- после нанесения образует сплошную мембрану без стыков и швов;

- используется для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой;

- механические свойства мембраны сохраняются при температуре -40….+100°С;

- эластичность сохраняется при отрицательной температуре;

- гидроизоляционное покрытие выдерживает пешеходную нагрузку.

Технические данные

| Характеристика | Показатель | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Состав | Полиуретановая масса (полиол) + Отвердитель (изоцианат) |  |
| Соотношение при смешивании компонентов | А + В=6 :1 по массе |  |
| Сопротивление давлению воды | Не протекает (давление 1м3 водного столба 24 часа) | DIN EN 1928 |
| Относительное удлинение на разрыв | >100% | ASTM D 412 |
| Адгезия к бетону | >2,0 Н/мм² | ASTM D 903 |
| Твердость по Шору | 70±5 | ASTM D 2240 (15 ”) |
| Содержание сухого остатка | 100% |  |
| Температура нанесения | +5…+30°C | При t=23°C и влажности 50% |
| Жизнеспособность в смешанном состоянии | 30-35 минут |  |
| Время полимеризации | 6-8 часов |  |
| Легкая нагрузка | 12 часов |  |
| Время полной полимеризации | 7 дней |  |
| Химические свойства | Хорошая устойчивость к 10% растворам кислот и щелочей, моющим средствам, морской воде, нефти и маслам |  |

Условия и сроки хранения

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в вдали от источников огня, в сухом, проветриваемом помещении, защитив материал от воды и прямых солнечных лучей.  Срок хранения составляет 18 месяцев с момента изготовления.

Температура хранения +5…+25°C. Беречь от детей!

Форма упаковки

Металлические вёдра:

комплект 7 кг (компонент А – 6 кг, компонент В – 1 кг)

Цветовая гамма

Белый, голубой

Предупреждение пользователя

Приведенные данные, полученные в результате экспериментов и практического применения, предназначены только для информации. Производитель не может гарантировать качество результатов применения продукта из-за отсутствия возможности влиять на условия его хранения и применения. В этой связи потребитель должен самостоятельно удостовериться в пригодности продукта для конкретных целей. Потребителю могут быть оказаны консультации сотрудниками технического и коммерческого отделов нашей компании.