Технический паспорт

HYPERROOF 270 (Гиперруф 270)

Жидко-вязкая полиуретановая мастика.

Описание продукта

Универсальный жидко-вязкий материал на основе чистых эластичных, гидрофобных полиуретановых смол. После нанесения на любую поверхность полимеризуется под воздействием влажности воздуха и образует прочную, эластичную, сплошную мембрану, обладающую отличными защитными и гидроизоляционными свойствами.

Назначение

- - Гидроизоляция новых кровель, реконструкция старых битумных кровель, в т. ч. без демонтажа существующего гидроизоляционного ковра

- Гидроизоляция фундаментов

- Гидроизоляция подвалов, резервуаров с питьевой и технической водой, очистных сооружений, отстойников, любых строительных конструкций

- Гидроизоляция бассейнов, фонтанов, балконов, террас

- Гидроизоляция под стяжку, под плитку

- Защита полиуретановой пены и других поверхностей от внешних воздействий

- Защита от влаги гипсокартона, ГВЛ, ДВП, ДСП, OSB, фанеры и др.

- Защита и восстановления внешнего вида кровель из черепицы, шифера, оцинкованного железа и др.

- Антикоррозионная защита металлических и бетонных поверхностей

Указания по применению

Тщательная подготовка поверхности существенно влияет на оптимальное нанесение покрытия и на его долговечность.

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, чистым, свободным от любых загрязнений, которые могут негативно повлиять на адгезию покрытия. Старые покрытия, грязь, бензин, масла, органические вещества должны быть сняты шлифовальной машиной. Все неровности должны быть удалены шлифовкой или фрезерованием. Пыль после шлифования удаляется при помощи промышленного пылесоса. Запрещается применять для очистки основания химически агрессивные вещества, а также мыть поверхность водой. Для повышения адгезионной способности поверхность основания необходимо предварительно прогрунтовать Праймером WB или Праймером VL, металл дополнительно обезжирить Ацетоном. Полимерное покрытие не имеет адгезии с влажными, замасленными и мыльными поверхностями. Внимание! Грунтование поверхности не может компенсировать низкое качество или загрязненность основания. Имеющиеся трещины, раковины, сколы заполняются полиуретановым герметиком Эластосил ПУ.

Способ использования

Для лучших результатов температура в течение нанесения и полимеризации должна быть между +10°C и +35°C. Возможно нанесение при низких температурах, до -25°C. Однако следует помнить, что низкие температуры задерживают полимеризацию, в то время как высокая температура ее ускоряет. Высокая влажность также может негативно повлиять на конечный результат.

Перед использованием Гиперруф 270 следует тщательно перемешать материал в ведре при помощи электрического смесителя (150-200 об/мин) в течении 2-3 минут до получения однородной массы.

Материал укладывается послойно при помощи кистей и валиков. Первый слой нанести после полимеризации грунтовочного слоя, каждый последующий после полимеризации предыдущего, через 12-24 часа (проверять «на отлип»).

Проблемные участки, такие как углы сопряжения пола и стен, дымоходы, трубопроводы, водоотливы, крупные трещины, места разрыва кровельного ковра, места сопряжения металлических конструкций с бетонными и т.д., дополнительно армируются нетканным полотном. Нанесение слоев контрастного цвета необходимо для контроля толщины и качества гидроизоляционной мембраны. Если после нанесения сквозь слой мастики виден цвет нижнего слоя, то после полимеризации данного участка следует окрасить его дополнительно.

При понижении температуры процесс полимеризации замедляется. Для ускорения полимеризации применяется Катализатор (не более 4%).

Вскрытую упаковку с полимером необходимо использовать полностью.

Не рекомендуется использование Гиперруф 270 в качестве финишного покрытия.  После полимеризации последнего слоя необходимо дополнительно нанести не менее двух слоёв защитного покрытия СИЛ 400, либо произвести укладку плитки, стяжки, бетона и т.п.

Очистка инструмента

Загрязнённые места можно очистить в неотверждённом состоянии при помощи Ацетона. В отверждённом состоянии остатки полимерного покрытия удаляются механически.

Уход за поверхностью

Для ухода за поверхностью, обработанной Гиперруф 270 рекомендуется применять обычную влажную уборку (не ранее 7 суток после нанесения).

Расход

Рекомендуемый суммарный расход мастики на все слои составляет 1,5-2,5 кг/кв.м.

Расход мастики на один слой (без применения ускорителя полимеризации) не должен превышать 0,75 кг/м2 (слой не более 0,5 мм).

Такие факторы, как плотность, шероховатость, температура, влажность, метод нанесения и конечные требования могут повлиять на расход.

Меры предосторожности.                                                                                      Во время использования материалов запрещается приём пищи, курение и применение открытого огня. При работе с Гиперруф 270 необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться резиновыми перчатками и респиратором с угольным фильтром, и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений. При попадании полимерного покрытия на кожу необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды, при попадании в глаза - промыть водой и сразу обратиться к врачу. В процессе шлифования поверхности следует пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

Свойства

- Надежная гидроизоляция, в том числе на пористых и поврежденных поверхностях.

- Стойкость к воздействию окружающей среды, ультрафиолету, осадкам, микроорганизмам.

- Отличная адгезия ко всем строительным поверхностям.

- Не меняет объем при полимеризации.

- Однокомпонентный состав, прост в применении

- Химическая стойкость, что позволяет использовать Гиперруф 270 как антикоррозионную защиту металлических и бетонных конструкций.

- Эластичность при температуре от -50 0С до +100 0С

- Паропроницаемость.

- Возможная температура нанесения от -350С до +350С.

- Свеженанесённая мастика не смывается дождем.

Мастика ГИПЕРРУФ рекомендована для применения во всех климатических зонах России. По результатам испытаний, мастика сохраняет надежность кровельного и гидроизоляционного ковра в течение 25 лет.

Технические характеристики мастики Гиперруф 270

| Характеристика | Показатель | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Консистенция | Жидко-вязкая |  |
| Растворитель | Ксилол |  |
| Доля сухого вещества | 90-95% |  |
| Плотность | 1,4-1,45 кг/дм3 | ASTM D1475/DIN53217/ISO2811 |
| Вязкость | 4500-5500 сПуаз | При t=20°C |
| Полимеризация до отлипа | 6-8 часов | При t=20°C и влажности 50% |
| Цвет | Белый, светло-серый, синий, черный, голубой, зеленый, краснокирпичный. |  |
| Срок годности | 18 месяцев | При t=20°C и влажности 50% |
| Упаковка | Ведро 6 кг, 25 кг |  |

| Относительное удлинение при при разрыве | 900±80% | ASTM D 412 |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности на разрыв | 7,45±0,30 Н/мм² | ASTM D 412 |
| Паропроницаемость | 25,8±4,4 г/ м²/день | ISO 9932:91 |
| Сопротивление давлению воды | Не протекает (давление 1м водного столба 24 часа) | DIN EN 1928 |
| Адгезия к бетону | >2,5 Н/мм² | ASTM D 903 |
| Твердость по Шору | 65±5 | ASTM D 2240 (15”) |
| Стойкость к УФО | Не разрушается после 2500 часов УФ-облучения | ASTM G53 |
| Водопоглощение | отсутствует |  |
| Не изменяет свойства | от - 500 С до +1000 С |  |
| Выдерживает кратковременный нагрев | 2500С |  |
| Класс огнестойкости материала | В2 | DIN 4102-1 |
| Устойчивость к тепловому излучению и искрению | устойчив | DIN 4102-7 |
| Легкая нагрузка | 12 часов | При t=20°C и влажности 50% |
| Время полного набора прочности | 7 суток | При t=20°C и влажности 50% |

Условия и сроки хранения

Хранить вдали от источников огня, в сухом, проветриваемом помещении, защитив материал от влаги и прямых солнечных лучей.  Срок хранения составляет 18 месяцев с момента изготовления.

Температура хранения -30…+30°C. Беречь от детей!

Форма упаковки

Металлические вёдра массой 6 и 25кг.

Цветовая гамма

Серый, красный, белый, чёрный, голубой, зелёный.

Предупреждение пользователя

Приведенные данные, полученные в результате экспериментов и практического применения, предназначены только для информации. Производитель не может гарантировать качество результатов применения продукта из-за отсутствия возможности влиять на условия его хранения и применения. В этой связи потребитель должен самостоятельно удостовериться в пригодности продукта для конкретных целей. Потребителю могут быть оказаны консультации сотрудниками технического и коммерческого отделов нашей компании.